Номер выработки: 1                                                                                                                    	Приложение 2.7

Лабораторный номер: 1-3

70-195/13-01-ЮА

Интервал отбора, м: 2,00 – 2,20

ИГЭ №: 1

Наименование грунта: Глина тяжел. тугопластич.

# результаты испытания ГРУНТА МЕТОДОМ трехосного сжатия

| Испытание произведено по | ГОСТ 12248-96 |
| --- | --- |
| Испытание произведено на приборах | ГТ 0.3.9 |
| Площадь образца, мм2 | 1134 |
| Диаметр образца, мм | 38 |
| Высота образца, мм | 76 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщения д.е. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,88 | 1,40 | 2,74 | 0,961 | 0,98 | 34,54 | 54,91 | 27,51 | 27,40 | 0,26 |

| неконсолидированно-недренированное испытание Экспериментальные данные Давление 3, МПа Деформация, мм Отн. деформация, д.е. Давление 1, МПа Модуль деформации.,МПа 0,1 11,4 0,15 0,24 3,11 0,2 11,4 0,15 0,41 3,73 0,3 11,4 0,15 0,56 4,27 Результаты опыта площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 1134 76 1134 Напряжение Модуль деформации, МПа Угол внутр. трения, град. Удельн. сцепление, МПа Эффективное 3,70 12,99 0,035 Полное 3,70 12,99 0,035 | График зависимости отн.деформации от девиатора напряжений Диаграмма Мора-Кулона |
| --- | --- |

Номер выработки: 1 	Лабораторный номер: 1-5

70-195/13-01-ЮА

Интервал отбора, м: 4,50 – 4,70

ИГЭ №: 2

Наименование грунта: Глина мягкопластич. сильнозаторфов.

# результаты испытания ГРУНТА МЕТОДОМ трехосного сжатия

| Испытание произведено по | ГОСТ 12248-96 |
| --- | --- |
| Испытание произведено на приборах | ГТ 0.3.9 |
| Площадь образца, мм2 | 1134 |
| Диаметр образца, мм | 38 |
| Высота образца, мм | 76 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщения д.е. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,60 | 1,05 | 2,74 | 1,601 | 0,89 | 51,88 | 57,31 | 36,60 | 20,71 | 0,74 |

| неконсолидированно-недренированное испытание Экспериментальные данные Давление 3, МПа Деформация, мм Отн. деформация, д.е. Давление 1, МПа Модуль деформации.,МПа 0,05 11,4 0,15 0,08 0,73 0,075 11,4 0,15 0,11 1,62 0,1 11,4 0,15 0,14 1,69 Результаты опыта площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 1134 76 1134 Напряжение Модуль деформации, МПа Угол внутр. трения, град. Удельн. сцепление, МПа Эффективное 1,35 3,75 0,011 Полное 1,35 3,75 0,011 | График зависимости отн.деформации от девиатора напряжений Диаграмма Мора-Кулона |
| --- | --- |

Номер выработки: 1 	Лабораторный номер: 3

70-195/13-01-ЮА

Интервал отбора, м: 6,50 – 6,70

ИГЭ №: 2

Наименование грунта: Глина тяжел. мягкопластич. сильнозаторфов.

# результаты испытания ГРУНТА МЕТОДОМ трехосного сжатия

| Испытание произведено по | ГОСТ 12248-96 |
| --- | --- |
| Испытание произведено на приборах | ГТ 0.3.9 |
| Площадь образца, мм2 | 1134 |
| Диаметр образца, мм | 38 |
| Высота образца, мм | 76 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщения д.е. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,62 | 1,08 | 2,74 | 1,547 | 0,90 | 50,74 | 59,34 | 28,25 | 31,09 | 0,72 |

| неконсолидированно-недренированное испытание Экспериментальные данные Давление 3, МПа Деформация, мм Отн. деформация, д.е. Давление 1, МПа Модуль деформации.,МПа 0,05 11,4 0,15 0,08 0,9 0,075 11,4 0,15 0,11 1,77 0,1 11,4 0,15 0,13 2,11 Результаты опыта площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 1134 76 1134 Напряжение Модуль деформации, МПа Угол внутр. трения, град. Удельн. сцепление, МПа Эффективное 1,59 2,73 0,010 Полное 1,59 2,73 0,010 | График зависимости отн.деформации от девиатора напряжений Диаграмма Мора-Кулона |
| --- | --- |

Номер выработки: 1 	Лабораторный номер: 1-10

70-195/13-01-ЮА

Интервал отбора, м: 9,50 – 9,70

ИГЭ №: 3

Наименование грунта: Глина текучепластич.

# результаты испытания ГРУНТА МЕТОДОМ трехосного сжатия

| Испытание произведено по | ГОСТ 12248-96 |
| --- | --- |
| Испытание произведено на приборах | ГТ 0.3.9 |
| Площадь образца, мм2 | 1134 |
| Диаметр образца, мм | 38 |
| Высота образца, мм | 76 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщения д.е. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,75 | 1,27 | 2,74 | 1,161 | 0,90 | 38,02 | 38,86 | 16,47 | 22,39 | 0,96 |

| неконсолидированно-недренированное испытание Экспериментальные данные Давление 3, МПа Деформация, мм Отн. деформация, д.е. Давление 1, МПа Модуль деформации.,МПа 0,1 11,4 0,15 0,18 2,09 0,15 11,4 0,15 0,25 3,45 0,2 11,4 0,15 0,32 3,88 Результаты опыта площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 1134 76 1134 Напряжение Модуль деформации, МПа Угол внутр. трения, град. Удельн. сцепление, МПа Эффективное 3,14 9,59 0,018 Полное 3,14 9,59 0,018 | График зависимости отн.деформации от девиатора напряжений Диаграмма Мора-Кулона |
| --- | --- |

Номер выработки: 2 	Лабораторный номер: 2-3

70-195/13-01-ЮА

Интервал отбора, м: 3,00 – 3,20

ИГЭ №: 1

Наименование грунта: Глина тугопластич.

# результаты испытания ГРУНТА МЕТОДОМ трехосного сжатия

| Испытание произведено по | ГОСТ 12248-96 |
| --- | --- |
| Испытание произведено на приборах | ГТ 0.3.9 |
| Площадь образца, мм2 | 1134 |
| Диаметр образца, мм | 38 |
| Высота образца, мм | 76 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщения д.е. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,88 | 1,40 | 2,74 | 0,954 | 0,98 | 34,10 | 45,32 | 22,70 | 22,62 | 0,50 |

| неконсолидированно-недренированное испытание Экспериментальные данные Давление 3, МПа Деформация, мм Отн. деформация, д.е. Давление 1, МПа Модуль деформации.,МПа 0,1 11,4 0,15 0,24 2,53 0,2 11,4 0,15 0,41 4,66 0,3 11,4 0,15 0,56 4,84 Результаты опыта площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 1134 76 1134 Напряжение Модуль деформации, МПа Угол внутр. трения, град. Удельн. сцепление, МПа Эффективное 4,01 12,81 0,036 Полное 4,01 12,81 0,036 | График зависимости отн.деформации от девиатора напряжений Диаграмма Мора-Кулона |
| --- | --- |

Номер выработки: 2 	Лабораторный номер: 2-5

70-195/13-01-ЮА

Интервал отбора, м: 9,50 – 9,70

ИГЭ №: 3

Наименование грунта: Глина текучепластич.

# результаты испытания ГРУНТА МЕТОДОМ трехосного сжатия

| Испытание произведено по | ГОСТ 12248-96 |
| --- | --- |
| Испытание произведено на приборах | ГТ 0.3.9 |
| Площадь образца, мм2 | 1134 |
| Диаметр образца, мм | 38 |
| Высота образца, мм | 76 |

Гранулометрический состав фракций, %

| > 10 | 10 – 5 | 5 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | < 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. пористости | Коэф. водо-насыщения д.е. | Влажность, % | Число пластич-ности, % | Показатель текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  |
| 1,77 | 1,31 | 2,74 | 1,091 | 0,88 | 35,05 | 36,12 | 16,23 | 19,89 | 0,95 |

| неконсолидированно-недренированное испытание Экспериментальные данные Давление 3, МПа Деформация, мм Отн. деформация, д.е. Давление 1, МПа Модуль деформации.,МПа 0,1 11,4 0,15 0,18 1,93 0,15 11,4 0,15 0,25 2,98 0,2 11,4 0,15 0,32 3,62 Результаты опыта площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 1134 76 1134 Напряжение Модуль деформации, МПа Угол внутр. трения, град. Удельн. сцепление, МПа Эффективное 2,84 8,98 0,018 Полное 2,84 8,98 0,018 | График зависимости отн.деформации от девиатора напряжений Диаграмма Мора-Кулона |
| --- | --- |

Составил: