# ТАБЛИЦА                                                                                Приложение 2.8
результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов
по инженерно-геологическим элементам
(ГОСТ 20522- 96)

Объект(ы): 70-195/13-01-ЮА

| Наименование характеристики | Кол-во значений характеристики |  | Значения характеристики |  |  | Коэф. вариации | Коэф. надежности по грунту при доверительной вероятности |  | Расчетные значения характеристики при доверительной вероятности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее | взятое в расчет | мин. | макс. | средн. |  | 0,85 | 0,95 | 0,85 | 0,95 |
| ИГЭ № 1 Глина мягко- и тугопластичной консистенции; - aQ Лаб. №№ 1-1, 1-11, 1-2, 1-3, 1-9, 2-1, 2-2, 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плотность частиц грунта, г/см3 | 8 | 8 | 2,72 | 2,74 | 2,74 | 0,003 |  |  |  |  |
| 2. Влажность природная, % | 8 | 8 | 25,63 | 35,32 | 32,51 | 0,1 |  |  |  |  |
| 3. Влажность водонас. грунта, % | 8 | 8 | 27,33 | 36,26 | 33,12 | 0,09 |  |  |  |  |
| 4. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 | 8 | 8 | 1,86 | 1,96 | 1,90 | 0,019 | 1,008 | 1,013 | 1,89 | 1,88 |
| 5. Плотность сухого грунта, г/см3 | 8 | 8 | 1,37 | 1,56 | 1,44 | 0,043 |  |  |  |  |
| 6. Плотность водонас. грунта, г/см3 | 8 | 8 | 1,87 | 1,99 | 1,91 | 0,02 |  |  |  |  |
| 7. Коэффициент пористости прир. | 8 | 8 | 0,743 | 0,993 | 0,905 | 0,092 |  |  |  |  |
| 8. Влажность на границе текучести, % | 8 | 8 | 29,86 | 55,35 | 45,29 | 0,181 |  |  |  |  |
| 9. Влажность на границе раскатывания, % | 8 | 8 | 16,04 | 27,51 | 22,27 | 0,195 |  |  |  |  |
| 10. Число пластичности | 8 | 8 | 13,45 | 28,85 | 23,02 | 0,21 |  |  |  |  |
| 11. Показатель текучести | 8 | 8 | 0,26 | 0,69 | 0,44 | 0,343 |  |  |  |  |
| 12. Степень влажности | 8 | 8 | 0,94 | 1,03 | 0,98 | 0,025 |  |  |  |  |
| 13. Удельное сцепление, МПа (естеств., неконс.) | 6 | 6 | 0,031 | 0,038 | 0,034 | 0,08 | 1,04 | 1,071 | 0,033 | 0,032 |
| 14. Тангенс угла внут. трения (естеств., неконс.) | 6 | 6 | 0,25(14,04°) | 0,3(16,70°) | 0,27(15,02°) | 0,068 | 1,033 | 1,059 | 0,26(14,56°) | 0,25(14,21°) |
| 15. Угол внутреннего трения (неконс.недрен.),град. | 2 | 2 | 12,81 | 12,99 | 12,90 |  |  |  |  |  |
| 16. Удельное сцепление (неконс.недрен.), МПа | 2 | 2 | 0,035 | 0,036 | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 17. Модуль деформации (неконс.недрен.), МПа | 6 | 6 | 3,70 | 4,01 | 3,86 |  |  |  |  |  |
| 18. Пористость | 8 | 8 | 42,64 | 49,84 | 47,47 | 0,05 |  |  |  |  |
| ИГЭ № 2 Глина мягкопластичная cильнозаторфованная; - aQ Лаб. №№ 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 2-4, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плотность частиц грунта, г/см3 | 6 | 6 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. Влажность природная, % | 6 | 6 | 42,36 | 55,30 | 50,77 | 0,09 |  |  |  |  |
| 3. Влажность водонас. грунта, % | 6 | 6 | 46,76 | 61,09 | 56,29 | 0,092 |  |  |  |  |
| 4. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 | 6 | 6 | 1,58 | 1,71 | 1,63 | 0,028 | 1,013 | 1,023 | 1,61 | 1,59 |
| 5. Плотность сухого грунта, г/см3 | 6 | 6 | 1,02 | 1,20 | 1,08 | 0,059 |  |  |  |  |
| 6. Плотность водонас. грунта, г/см3 | 6 | 6 | 1,65 | 1,76 | 1,69 | 0,024 |  |  |  |  |
| 7. Коэффициент пористости прир. | 6 | 6 | 1,281 | 1,674 | 1,539 | 0,092 |  |  |  |  |
| 8. Влажность на границе текучести, % | 6 | 6 | 49,29 | 64,53 | 58,30 | 0,088 |  |  |  |  |
| 9. Влажность на границе раскатывания, % | 6 | 6 | 22,47 | 37,45 | 30,43 | 0,188 |  |  |  |  |
| 10. Число пластичности | 6 | 6 | 20,71 | 34,18 | 27,87 | 0,178 |  |  |  |  |
| 11. Показатель текучести | 6 | 6 | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 0,025 |  |  |  |  |
| 12. Степень влажности | 6 | 6 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,015 |  |  |  |  |
| 13. Содержание органич. веществ, % | 6 | 6 | 45,90 | 48,60 | 47,33 |  |  |  |  |  |
| 13. Удельное сцепление, МПа (естеств., неконс.) | 6 | 6 | 0,010 | 0,013 | 0,012 | 0,098 | 1,049 | 1,088 | 0,011 | 0,011 |
| 14. Тангенс угла внут. трения (естеств., неконс.) | 6 | 6 | 0,04(2,29°) | 0,06(3,43°) | 0,05(3,15°) | 0,152 | 1,078 | 1,143 | 0,05(2,92°) | 0,05(2,76°) |
| 15. Угол внутреннего трения (неконс.недрен.),град. | 2 | 2 | 2,73 | 3,75 | 3,24 |  |  |  |  |  |
| 16. Удельное сцепление (неконс.недрен.), МПа | 2 | 2 | 0,010 | 0,011 | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 17. Модуль деформации (неконс.недрен.), МПа | 6 | 6 | 1,35 | 1,59 | 1,47 |  |  |  |  |  |
| 18. Пористость | 6 | 6 | 56,16 | 62,60 | 60,56 | 0,039 |  |  |  |  |
| ИГЭ № 3 Глина текучепластичная; - aQ Лаб. №№ 1-10, 1-12, 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плотность частиц грунта, г/см3 | 3 | 3 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  |  |  |  |  |
| 2. Влажность природная, % | 3 | 3 | 35,05 | 38,02 | 36,73 |  |  |  |  |  |
| 3. Влажность водонас. грунта, % | 3 | 3 | 39,80 | 42,37 | 41,20 |  |  |  |  |  |
| 4. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 | 3 | 3 | 1,75 | 1,77 | 1,76 | 0,006 |  |  | 1,75 | 1,75 |
| 5. Плотность сухого грунта, г/см3 | 3 | 3 | 1,27 | 1,31 | 1,29 |  |  |  |  |  |
| 6. Плотность водонас. грунта, г/см3 | 3 | 3 | 1,81 | 1,83 | 1,82 |  |  |  |  |  |
| 7. Коэффициент пористости прир. | 3 | 3 | 1,091 | 1,161 | 1,129 |  |  |  |  |  |
| 8. Влажность на границе текучести, % | 3 | 3 | 36,12 | 38,86 | 37,49 |  |  |  |  |  |
| 9. Влажность на границе раскатывания, % | 3 | 3 | 16,23 | 16,83 | 16,51 |  |  |  |  |  |
| 10. Число пластичности | 3 | 3 | 19,89 | 22,39 | 20,98 |  |  |  |  |  |
| 11. Показатель текучести | 3 | 3 | 0,95 | 0,98 | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 12. Степень влажности | 3 | 3 | 0,88 | 0,90 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 13. Удельное сцепление, МПа (естеств., неконс.) | 3 | 3 | 0,016 | 0,018 | 0,017 | 0,059 |  |  | 0,016 | 0,016 |
| 14. Тангенс угла внут. трения (естеств., неконс.) | 3 | 3 | 0,16(9,09°) | 0,18(10,20°) | 0,17(9,46°) | 0,059 |  |  | 9,17° | 8,82° |
| 15. Угол внутреннего трения (неконс.недрен.),град. | 2 | 2 | 8,98 | 9,59 | 9,29 |  |  |  |  |  |
| 16. Удельное сцепление (неконс.недрен.), МПа | 2 | 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |
| 17. Модуль деформации (неконс.недрен.), МПа | 6 | 6 | 2,84 | 3,14 | 2,99 |  |  |  |  |  |
| 18. Пористость | 3 | 3 | 52,17 | 53,73 | 53,02 |  |  |  |  |  |