# Приложение 2.9

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 1-1

70-195/13-01-ЮА

Объект: 70-195/13-01-ЮА

№ выработки: 1

Глубина отбора образца, м: 1,00 – 1,20

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 39,8100 | 0,6524 | 0,0398 |  | Ca | 0,7900 | 0,0394 | 0,0008 |
| Cl | 11,0600 | 0,3120 | 0,0111 |  | Mg | 0,7900 | 0,0650 | 0,0008 |
| SO4 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |  | Fe | 0,0800 | 0,0029 | 0,0001 |
| NO3 | 0,7900 | 0,0127 | 0,0008 |  | Na+K | 19,7800 | 0,8600 | 0,0198 |
| CO3 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,0731 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 5,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,0532 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 6,51 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,0000 |  |  |  |
| pH | 7,6 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 |  |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | средняя |  |  |
| Водородный показатель | средняя | средняя |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | высокая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | высокая |
| Наихудший показатель | средняя | высокая | высокая |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 1-3

70-195/13-01-ЮА

Объект: 70-195/13-01-ЮА

№ выработки: 1

Глубина отбора образца, м: 2,00 – 2,20

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 40,2600 | 0,6598 | 0,0403 |  | Ca | 0,7800 | 0,0389 | 0,0008 |
| Cl | 10,1200 | 0,2855 | 0,0101 |  | Mg | 0,7800 | 0,0642 | 0,0008 |
| SO4 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |  | Fe | 0,0700 | 0,0025 | 0,0001 |
| NO3 | 0,7900 | 0,0127 | 0,0008 |  | Na+K | 19,7800 | 0,8600 | 0,0198 |
| CO3 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,0726 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 6,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,0525 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 4,53 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,0000 |  |  |  |
| pH | 7,7 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 |  |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | средняя |  |  |
| Водородный показатель | средняя | средняя |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | высокая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | высокая |
| Наихудший показатель | средняя | высокая | высокая |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 2-1

70-195/13-01-ЮА

Объект: 70-195/13-01-ЮА

№ выработки: 2

Глубина отбора образца, м: 1,00 – 1,20

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 40,3100 | 0,6606 | 0,0403 |  | Ca | 0,7600 | 0,0379 | 0,0008 |
| Cl | 9,6800 | 0,2731 | 0,0097 |  | Mg | 0,7600 | 0,0626 | 0,0008 |
| SO4 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |  | Fe | 0,0800 | 0,0029 | 0,0001 |
| NO3 | 0,7600 | 0,0123 | 0,0008 |  | Na+K | 19,3200 | 0,8400 | 0,0193 |
| CO3 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,0717 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 6,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,0515 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 5,01 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,0000 |  |  |  |
| pH | 7,8 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 |  |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | средняя |  |  |
| Водородный показатель | средняя | средняя |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | высокая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | высокая |
| Наихудший показатель | средняя | высокая | высокая |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |

Составил: